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全兼容高分子三层单透膜
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面膜：150micron高分子 PVC黑白膜；
胶水：透明胶；
底纸：160gsm冲孔纸+3s透明PET
宽幅：1.37m
[image: ]产品特点： 
1、单向透视、遮光、保护个人隐私等功能；孔径1.60mm，透光率40%；
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2、产品使用高分子PVC膜，吸墨稳定，尺寸稳定性高，户外耐候性高；
3、PET底适用多种喷绘机型。
[image: ]产品应用： 
适用于玻璃应用，同时也可适用于透明亚克力板、PVC、PET透明板等。
本产品适用于溶剂、弱溶剂、HP Latex、UV等喷印方式。
[image: ]技术参数： 
测试条件：室内温度23±2℃、相对湿度50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。			
	指标
	单位
	测试方法
	标准

	PVC 膜厚度
底纸克重
成品重量
24h，180°剥离力
尺寸稳定性MD
尺寸稳定性CD
拉伸强度 MD
拉伸强度 CD
施工温度
适用温度
	Micron
g/m²
g/m²
N/25mm
mm
mm
N/25 mm
N/25 mm
℃
℃
	GB/T6672-2001
GB4669-1995
GB4669-1995
FTM 1
FTM 14
FTM 14   
GB/T1040.1-2006
GB/T1040.1-2006

	150±10
140±10
275±20
≥5
≤0.5
≤0.4
≥35
≥30
20±10
-20 ~ +70


	*以上所有参数的变更恕不另行通知
[image: ]仓储条件： 
所有INFLEX的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过6层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度25±5℃、相对湿度50±15%。在这种条件下，该产品储存期是18个月。
[image: ]打印制作要求： 
制作环境：INFLEX产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前24h从仓储环境转移至喷绘环境；墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。
张贴要求：20±10℃，相对湿度为50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。
[image: ]质保条件： 
存储期：在原始的包装中储存期限为18个月；
使用期限：未打印画面，自产品生产日期起三年内有效，逾期不接受投诉。
[image: ]重要备注： 
INFLEX所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于70%以上喷绘打印效果有所下降。
[image: ]产品应用：
※玻璃屏幕装饰：
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