IV4020

抗UV冷裱膜-环保

产品描述：

面膜：80micron抗UV透明光膜；

胶水：透明胶；

底材：120g 单淋纯木浆硅纸

宽幅：1.06/1.27/1.37/1.52m

产品特点：

1、二年期面膜，使用期限长，延长画面色彩饱和度的时间，更有效保护画面不褪色；

2、冷裱于平整画面表面，使画面更加生动，提升产品的档次；

3、二年抗UV效果，可避免受紫外线照射引起的黄变现像。

4、通过REACH(NO 1907/2006)、RoSH2.0认证，符合欧盟环保要求；

产品应用：

产品主要适用于画面保护（如：广告画面覆膜，照片覆膜，画面冷裱等）。

技术参数：

测试条件：室内温度23±2℃、相对湿度50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

| 指标 | 单位 | 测试方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC 膜厚度 底纸克重 成品重量 初粘力 24h，180°剥离力 尺寸稳定性MD 尺寸稳定性CD 拉伸强度 MD 拉伸强度 CD 施工温度 适用温度 | Micron g/m² g/m² N/25mm N/25mm mm mm N/25 mm N/25 mm ℃ ℃ | GB/T6672-2001 GB4669-1995 GB4669-1995 FTM 9 FTM 1 FTM 14 FTM 14 GB/T1040.1-2006 GB/T1040.1-2006 | 80±10 120±10 255±20 ≥11 ≥13 ≤1.0 ≤0.6 ≥40 ≥35 20±10 -20～+70 |

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有INFLEX的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过6层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度25±5℃、相对湿度50±15%。在这种条件下，该产品储存期是一年。

打印制作要求：

制作环境：INFLEX产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；待被裱物喷绘油墨完全干燥后，再进行冷裱等施工操作。

张贴要求：20±10℃，相对湿度为50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。

质保条件：

存储期：在原始的包装中储存期限为一年；

使用期限：自产品生产日期起2年内有效，逾期不接受投诉。

重要备注：

INFLEX所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，信息描述的是一个平均值、最小或最大值，且应当考虑仅供参考，不做任何担保。所有INFLEX公司的产品的售出均应由终端客户在最终环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。

产品应用：